广州市海珠区市场监督管理局建筑用钢材（热轧带肋钢筋）产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

在企业成品库抽样时，直条热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数应满足抽样数量要求，盘卷热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数应满足抽样数量要求。

抽样采用分层随机抽样方法进行，对于直条型式的钢筋，每一抽检批次产品抽样方法如下：

(1)优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品，如：HRB500；

(2)将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

(3)将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

(4)将该垛的表层产品按捆数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一捆产品；

(5)若该捆同批号产品不满足抽样基数，则重复以上(1)～(4)条进行抽样，直到某一捆同批号产品满足抽样基数为止；

(6)在该捆中随机抽取5根长度为2400 mm的热轧带肋钢筋(d≥28 mm的钢筋取样长度为3400 mm)，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200 mm的样品（d≥28 mm的每根钢筋分成2支长度为1 700 mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。样品可根据检验所需长度切分后运输。

对于盘卷型式的钢筋，每一抽检批次产品抽样方法如下：

(1)按6.1中的优先原则确定所抽产品的牌号；

(2)将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

(3)将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

(4)将将该垛的表层产品按盘数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某5盘同一批号的产品；

(5)若该层中同批号产品不满足抽样基数，则重复以上(1)～(4)条进行抽样，直到某盘同批号产品满足抽样基数为止；

(6)在每盘钢筋上距头或尾至少2 000 mm处，随机截取1根长度为2 400 mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200 mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如l-a，l-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1  热轧带肋钢筋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
|  |  | 抗拉强度 |  |
|  |  | 断后伸长率a |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比b |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比b |  |
|  |  | 最大力总伸长率 |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 28900 GB 1499.2-2024 |
|  |  | 反向弯曲c |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | S |  |
|  |  | P |  |
|  |  | Ceq |  |
| 4 | 尺寸 | 横肋高 | GB 1499.2-2024 |
|  |  | 肋间距 | GB 1499.2-2024 |
|  |  | 横肋末端最大间隙 | GB 1499.2-2024 |
|  |  | 每米弯曲度 | GB 1499.2-2024 |
| 5 | 重量偏差 |  | GB 1499.2-2024 |
| 6 | 金相 |  | GB 1499.2-2024 |
| 7 | 表面标志 |  | GB 1499.2-2024 |
| 备注 | a断后伸长率适用于非抗震钢筋 b实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 c反向弯曲适用于抗震钢筋 |  |  |

注：对于检测方法中有多种方法标准的项目，检测单位根据实际情况选择适用的检测方法。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 1499.2-2024  钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3单项判定

3.3.1 力学性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；检验三支样品的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（若为抗震钢筋还需检测实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总伸长率）指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

3.3.2 工艺性能：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

3.3.3 化学成分：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0;检验2支样品的C、Si、Mn、P、S、Ceq指标。若有任一指标不合格，判定该样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

3.3.4 尺寸：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验五支样品的内径、横肋高、肋间距指标。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

3.3.5 重量偏差：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于0时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。依据产品标准规定，重量偏差的n值代表组。