广州市海珠区市场监督管理局食品相关产品

质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量（只/支） | 检验样品数量（只/支） | 备用样品数量（只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料工具 | 塑料一次性餐饮具（含发泡） | 60个 | 40个（其中20个微生物检验） | 20个 |
| 2 |  | 其他塑料工具等 | 16个 | 10个 | 6个 |
| 3 | 一次性竹木筷子 |  | 150双 | 100双（其中20双微生物检验） | 50双 |
| 4 | 食品用纸包装、容器等制品 | 纸杯 | 100 | 50（其中10个微生物检验） | 50 |
| 5 |  | 纸餐具 | 70 | 50（其中10个微生物检验） | 20 |
| 6 |  | 纸盒 | 40 | 30（其中10个微生物检验） | 10 |
| 7 |  | 纸袋 | 60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 40（其中10个微生物检验） | 20 |
| 9 |  | 纸吸管 | 600 | 400（其中100个微生物检验） | 200 |
| 10 |  | 食品包装用纸和纸板 | 150张或13 m2 | 100张或8 m2（其中20张或1 m2微生物检验） | 50张或5 m2 |

注：需检测微生物项目的样品检验用样分开包装。

2 检验依据

表2 食品用塑料工具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 GB 4806.7—2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验b | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 芳香胺伯胺迁移总量c | GB 31604.52—2021 |
| 7 | 特定迁移量（以Sb计）（限PET材质） | GB 31604.41—2016 GB 31604.49—2023第二篇 |
| 8 | 特定迁移量（5-亚乙基-2-降冰片烯） （仅适用于PP、PE材质） | GB 31604.29—2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以顺丁烯二酸计） （仅适用于PP、PE材质） | GB 31604.40—2016 |
| 10 | 特定迁移量（辛烯）（仅适用于PE材质） | GB 31604.14—2016 |
| 11 | 特定迁移量（乙酸乙烯酯）（仅适用于PE材质） | GB 31604.20—2016 |
| 12 | 特定迁移量（乙酸锌，以锌计） （仅适用于PE材质） | GB 31604.42—2016 GB 31604.49—2023第二篇 |
| 13 | 大肠菌群d | GB 14934—2016 |
| 14 | 致病菌（沙门氏菌）d | GB 4789.4—2016 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 |
| 15 | 霉菌计数d | GB 4789.15—2016 |
| 16 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| 17 | 氯乙烯迁移量（限PVC材质） | GB 31604.31—2016 GB 31604.31—2025 |
| 18 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21—2016 |
| 19 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 20 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质） | GB 31604.51—2021 |
| 21 | 特定迁移量（1,3-丁二烯） （仅适用于PS、ABS材质） | GB 31604.12—2016 |
| 22 | 邻苯类增塑剂迁移量 （限PVC材质） | GB 31604.30—2016 GB 31604.30—2025 |
| 注： a高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 b脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 c芳香胺伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 d仅适用于执行GB/T 18006.1-2009的产品 |  |  |

表3 一次性竹木筷子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.12—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
| 4 | 二氧化硫 | GB 4806.12—2022 附录A |
| 5 | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计） | GB 4806.12—2022 SN/T 2204—2015 |
| 6 | 噻菌灵 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 7 | 邻苯基苯酚 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 8 | 抑霉唑 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 9 | 联苯 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 10 | 大肠菌群a | GB 14934—2016 附录B |
| 11 | 沙门氏菌a | GB 14934—2016 附录C |
| 12 | 志贺氏菌b | GB 4789.5—2012 |
| 13 | 金黄色葡萄球菌b | GB 4789.10—2016 |
| 14 | 溶血性链球菌b | GB 4789.11—2014 |
| 15 | 霉菌b | GB 4789.15—2016 |
| 注：a 预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934-2016的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。 b仅适用于执行GB/T 19790.2—2005的产品。 |  |  |

表4 食品用纸包装、容器等制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 14 | 感官指标b | GB/T 27590—2022 |
| 15 | 渗漏性能b | GB/T 27590—2022 |
| 16 | 杯身挺度b | GB/T 27590—2022 |
| 17 | 渗漏性能c （95℃±5℃水、油） | GB/T 27591—2011 |
| 18 | 抗压强度c | GB/T 27591—2011 |
| 19 | 耐温试验d （95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589—2011 |
| 20 | 渗漏性能e （90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898—2007 |
| 21 | 耐温性能f | GB/T 36787—2018 |
| 22 | 杯身挺度f | GB/T 27590—2011 |
| 23 | 抗压性能f | GB/T 36787—2018 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。 b适用于执行标准为GB/T 27590—2022的纸杯。 c适用于执行标准为GB/T 27591—2011的淋（覆）膜纸碗。 d适用于执行标准为GB/T 27589—2011的淋膜纸餐盒。 e适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 f适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.7—2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8—2022 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.12—2022 《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》

GB/T 18006.1—2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 19790.2—2005 《一次性筷子 第2部分：竹筷》

GB/T 27590—2022 《纸杯》

GB/T 27591—2011 《纸碗》

GB/T 27589—2011 《纸餐盒》

GB/T 36787—2018 《纸浆模塑餐具》

QB/T 2898—2007 《餐用纸制品》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。